# МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

Національний авіаційний університет

ХІМІЧНА МОДИФІКАЦІЯ ПАЛИВ І МАСТИЛ

Лабораторний практикум

для студентів спеціальності

161 «Хімічні технології та інженерія»

(8.05130105 «Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів»)

Київ 2017

Укладач О.В. Полякова – ст. викладач.

Рецензент В. В. Єфименко – канд. тех. наук, доцент .

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол №     від            р.).

Хімічна модифікація палив і мастил: лабораторний практикум / уклад. О. В. Полякова. – К.: НАУ, 2017. – 64 с.

У лабораторному практикумі розглянуто методи виконання лабораторних робіт, наведено приклади розрахунків. Практикум містить основні теоретичні відомості, запитання для самоперевірки та рекомендації щодо виконання робіт. Укладено відповідно до програми з дисципліни «Хімічна модифікація палив і мастил».

Для студентів студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія».

ЗМІСТ

Вступ	4

Охорона праці та екологічна безпека під час роботи в лабораторіях з хімічними модифікаторами	5

1. Пожежовибухонебезпечність паливно-мастильних матеріалів і присадок	5

2. Запобіжні заходи до охорони праці і техніки безпеки	7

3. Запобіжні заходи під час роботи з оливами та присадками	7

4. Токсичність паливно-мастильних матеріалів з присадками	9

Тема 1. Хімічна модифікація палив	12

Лабораторна робота 1. Визначеня якості ПВК-рідин	12

Лабораторна робота 2. Метод визначення густини противодокристалізаційних рідин (ПВК рідин)	14

Лабораторна робота 3. Метод визначення вмісту води в ПВК рідинах згідно ГОСТ 14870 (метод Фішера)	16

Лабораторна робота 4. Метод визначення показника заломлення ПВК рідини	26

Лабораторна робота 5. Методи визначення концентрації противодокристалізаційних (ПВК) рідин в паливі	29

Тема 2. Дослідження якості присадок	35

Лабораторна робота 6. Визначення лужного числа шляхом титрування	35

Лабораторна робота 7. Визначення лужного числа шляхом зворотного титрування	41

Лабораторна робота 8. Одержання надлужного сульфонатного мастила	44

Лабораторна робота 9. Аналіз присадок	49

Тема 3. Алкілування фенолів для отримання присадок	60

Лабораторна робота 10. Отримання третбутилфенолу	60

Список джерел	63

ВСТУП

Присадками називають речовини, що додаються до нафтопродуктів в невеликих кількостях з метою значного покращання їх експлуатаційних властивостей.

Присадки повинні: бути ефективними у невеликій кількості; покращуючи одні властивості нафтопродуктів, не погіршувати інших їх і властивостей; добре розчинятися у нафтопродукті, не випадати з розчину в осад, не затримуватися фільтрами при прокачуванні; бути стабільними в умовах зберігання та експлуатації; бути нетоксичними і не надавати нафтопродуктам неприємного запаху; бути дешевими та недефіцитними; повністю згоряти і не утворювати відкладів на деталях двигунів внутрішнього згорання (присадки до палив).

Залежно від того, на який експлуатаційний показник впливають присадки, їх поділяють на: антиокислювальні (підвищують антиокислювальну стійкість нафтопродуктів); антикорозійні (захищають металеві поверхні від корозійного впливу нафтопродуктів); миючо-диспергуючі (сприяють зниженню відкладів продуктів окислення на металічних поверхнях двигунів); протизношувальні, протизадирні, антифрикційні (покращують змащувальну дію); депресорні (знижують температуру застигання); в’язкісні (покращують в'язкісно-температурні властивості); антипінні (запобігають спінюванню нафтопродуктів); інші типи присадок (антистатичні, бактерицидні, деемульгуючі тощо).

Крім того є цілий ряд присадок до палив, які покращують їх згорання, підвищують октанове або цетанове числа тощо. Деякі присадки покращують відразу декілька властивостей нафтопродуктів - їх називають багатофункціональними [1].

Виробляються присадки багатоступеневим синтезом з різноманітних органічних речовин. У багатьох випадках для виробництва присадок використовується сировина нафтового походження (окремі оливні фракції, парафін, церезин тощо).

Для практичного використання створюють "пакети" присадок. До їх складу входять точні кількості декількох присадок, які необхідно додавати до товарного нафтопродукту.