- УДК 541.18:541.183

ВПЛИВ  ВОДИ НА ПРОЦЕСИ АДСОРБЦІЙНОЇ ОЧИСТКИ НАФТОПРОДУКТІВ ГЛИНИСТИМИ МІНЕРАЛАМИ

- Кустовська А.Д., Харченко О.В.

Розглянуті питання, пов’язані з можливістю використання природного сорбенту -  палигорськіту Черкаського родовища – в процесах очистки нафтопродуктів. Досліджено вплив попередньо адсорбованої води на адсорбційну ємність мінералу. Показано, що адсорбційна ємність палигорськіту по сполукам сірки суттєво знижується в присутності води.

Зважаючи на обмеженість запасів і погіршення якості нафтової сировини, пально-мастильна галузь має вирішувати два головних завдання: перше – економія викопної сировини, друге – зменшення шкідливих викидів в результаті використання нафтопродуктів. На сьогодні нафтова сировина є практично єдиним джерелом виробництва моторних палив, на одержання яких використовують біля 50% нафти, що добувається, тому особливо гостро стоїть проблема розробки і застосування альтернативних моторних палив. Альтернативні палива, з одного боку, можуть частково або повністю заміняти традиційні палива нафтового походження, а з іншого боку, їх використання дозволяє суттєво зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу.

Сьогодні до альтернативних палив, що мають покращені екологічні характеристики, відносять:

- Природний газ: метан;

- Зріджені вуглеводневі гази: пропан, бутан;

- Біопалива (біогаз, біоспирти, біодизель);

- Диметиловий етер;

- Водень

Також до альтернативних моторних палив можна віднести нафтові палива, до складу яких введені різні компоненти і добавки ненафтового походження. До таких палив належать сумішеві палива, що містять низькомолекулярні спирти (метиловий, етиловий та ін.) або етери (метил-третбутиловий, метилтретаміловий та ін.) – так звані оксигенатні палива. Ведення оксигенатів в базовий бензин дозволяє не тільки економити нафтові ресурси але й призводить до підвищення октанового числа палива, покращення його антидетонаційних характеристик та суттєвого зниження концентрації шкідливих речовин у відпрацьованих газах.

Із великої кількості аліфатичних спиртів промислове застосування в якості альтернативних палив знайшли лише метанол та етанол. Не зважаючи на більшу вартість порівняно з метиловим спиртом, етанол використовують як альтернативне паливо в значно більших об’ємах. Так, в США в моторних паливах використовується більш 4 т етанолу, що складає близько 1,3% від об’єму виробництва бензину. А використання метанолу не перевищу. 200 тис.т [1]. Це обумовлено наступними перевагами етанолу перед метанолом:

- Більш висока теплотворна здатність (на 35% вище ніж у метанолу).

- Краща розчинність в бензині

- Менша корозійна агресивність

- Значно менша токсичність

- Кращі антидетонаційні властивості

- У зв’язку з рядом негативних експлуатаційних властивостей (низькі теплота згорання і тиск насиченої пари, високі корозійна активність і гігроскопічність та ін.) «чистий» етанол застосовують як альтернативне паливо в невеликих об’ємах, головним чином його використовують як добавку до базових бензинів. Порівняльна характеристика технологічних властивостей базового бензину та етанолу наведена в таблиці 1 [2, 3, 4].

- Таблиця 1.

- Технологічні характеристики базового бензину та етилового спирту

| - № - п/п | - Показник | - Базовий бензин | - Етиловий спирт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Густина при 200С, кг/м3 | - 700-800 | - 789,3 |
|  | - Температура кипіння, 0С | - 35-205 | - 78,4 |
|  | - Температура застигання, 0С | - Нижче – 60 | - – 114,1 |
|  | - Температура спалаху, 0С | - 6,5 | - 12 |
|  | - Масова доля кисню, % | - – | - 34,7 |
|  | - Теплота згорання, кДж/кг | - 42500 | - 26950 |
|  | - Тиск насиченої пари при 380С, кПа | - 45-100 | - 17 |
|  | - Розчинність у воді при 200С, % | - Не розчинний | - Не обмежена |
|  | - Октанове число: - - за дослід. методом (ДМ) - - за мотор. методом (ММ) | - 85-98 - 72-85 | - 108 - 92 |
|  | - Максимальна температура горіння, 0С | - 2060 | - 1960 |

- Введення етанолу в базовий бензин в кількості 10% призводить до зміни складу продуктів згорання чистого бензину. Завдяки низьким температурам горіння спирту виділяється менше оксидів азоту. В наслідок підвищеної повноти згорання спиртових сумішей за рахунок кисню, що входить в склад спиртів, зменшуються викиди вуглеводнів, оксиду вуглецю, бензолу, 1,3-бутадієну на 5, 13, 12, 6%, відповідно, але цьому суттєво збільшується  емісія, формальдегіду (19%) та оцтового альдегіду (159%) [5, 6]. Однак зважаючи на те, що в продуктах згорання базового бензину вміст альдегідів знаходиться на рівні 0 – 0,2%, збільшення його в 1,5 – 2 рази не буде мати серйозних екологічних наслідків [7].

- На сьогодні використовуються в промисловості три способи виробництва етанолу:

- ферментативний – найбільш поширений; в його основі лежить процес ферментативного бродіння цукрів в присутності бактерій з утворенням етанолу (або так званого біоетанолу);

- гідролізний; в основі цього способу лежить процес гідролізу целюлози до більш простих сахаридів з наступним перетворенням їх в спирт ферментацією;

- синтетичний – це або парофазна гідратація етилену на фосфорнокислотному каталізаторі, або пряма конверсія синтез-газу.

В США, Бразилії та інших країнах етанол одержують здебільш, а часто і виключно ферментативним способом. Використання біоетанолу як альтернативного палива, що отримується з поновлюваних джерел (рослинної сировини), привело до того, що тільки з 2000 р. по 2005 р. світове річне виробництво етанолу зросло на 40 % і склало порядка 50 млрд. л. При цьому за вказаний період виробництво біоетанолу виросло практично удвічі при одночасному зменшенні капітальних витрат і зниженні собівартості етанолу. Згідно опублікованому в кінці 2006 року прогнозу Міжнародної Енергетичної Агенції International Еnergy Аgency, біопаливо внесе значний внесок в задоволення потреб в енергії на автомобільному транспорті. У 2030 році на долю біопалива доводитиметься 7% від споживання автомобільного палива (нині - 1%). Головними споживачами і виробниками біопалива залишаться США, Європейський Союз і Бразилія. Очікується, що на етанол припадатиме основна частина зростання споживання біопалива в світі, оскільки витрати на його виробництво скорочуватимуться швидше, ніж на виробництво біодизельного палива.

В Україні на сьогодні затверджені стандарт і технічні умови на бензин, що містить етанол (ДСТУ 320.00149943.015-2000) та ТУУ 30183376.001 на високооктанову кисневмісну добавку на базі етилового спирту, яка вводиться в паливо в кількості до 6 % мас. Проблеми застосування "спиртованих" бензинів обговорюються в Білорусії, Узбекистані, Азербайджані. У Росії вже давно випробування таких палив ведуть не тільки НДІ, але і автозаводи. Зокрема, ВАЗ в результаті випробувань, проведених спільно з ВАТ "ВНІЇ НП", допустив до застосування бензини з 5 % етанолу (ТУ 38-401-58-244-99), а дозвіл на їх виробництво отримали ряд підприємств фірм "Лукойл" і "Нафтогаз" [1].

Одним з головних недоліків біоетанолу є досить висока його вартість. Зниження вартості біоетанолу можливе в результаті підвищення ефективності технології його виробництва. Суттєвим недоліком ферментаційної технології є те, що при підвищенні концентрації етанолу в реакційній суміші вище певного рівня він починає впливати на процес ферментації як інгібітор. Крім того, ферментація призводить до утворення ряду метаболітів, що в підвищених концентраціях також знижують ефективність процесу. Для того щоб виробництво біоспирту шляхом ферментації біомаси стало економічно вигідним, необхідна розробка ефективних методів вилучення органічних продуктів з ферментаційної суміші, а також перевод процесу в безперервний режим.

Підвищення ефективності процесу за рахунок вилучення органічних продуктів з ферментаційної суміші реалізується в так званій технології NPK Ethanol [9], що здійснюється в умовах вакууму з одночасною відгонкою спиртових парів, що виділяються під час бродіння.

Згідно технології NPK Ethanol, оцукрене сусло із вмістом сухих речовин 50% подається на бродіння. У ферментерах відбувається безперервний процес бродіння з одночасною дистиляцією під вакуумом. Висока концентрація сухих речовин і умови вакууму виключають утворення сторонньої мікрофлори протягом всього процесу бродіння.

У міру перетворення глюкози в спирт і вуглекислий газ, відбувається їх безперервне відведення з ферментерів з подальшою конденсацією пари етанолу. В результаті, концентрація спирту в бразі впродовж всього процесу бродіння-дистиляції зберігається на рівні 2,5-3,5 %. Ідеальні умови бродіння під вакуумом дозволяють зберегти життєздатність дріжджів і їх високу активність впродовж всього процесу.

Видалення спирту і СО2 сприяє процесу часткового випаровування води з браги. Це дозволяє отримати після закінчення процесу бродіння концентровану барду (26-30% с.р.). Завдяки такій високій концентрації, барда прямує безпосередньо на сушку. Кінцева об'ємна концентрація дистиляту і концентрація сухих речовин в барде визначаються особливостями технологічного процесу.

Поєднання процесів бродіння і дистиляції під вакуумом дозволяє виключити з складу технологічної схеми бражну колону. Поєднання бродіння і дистиляції дає також можливість виключення операцій декантирування і випаровування послеспіртової барди. Спиртний дистилят прямує на ректифікацію для отримання біоетанолу, питного або технічного спирту.

Сучасні дослідження по вдосконаленню існуючих процесів одержання біоетанолу ведуться, головним чином, в двох напрямках:

- Розробка ферментаційних систем, що працюють в безперервному режимі.

- Підвищення ефективності методів вилучення і очистки етанолу з метою зниження енерговитрат на виробництво паливного спирту.

Одним із підходів, що робить спробу об’єднати обидва напрямки, є інтегрування стадії виділення етанолу з процесом ферментації – так звана екстрактивна ферментація. Проведення процесу за такою технологією дозволяє мінімізувати інгібіруючу дію етанолу, підвищити ефективність реактору і знизити енерговитрати на наступне концентрування цільового продукту. В результаті вартість біоетанолу може суттєво знизитись.

Екстрактивна ферментація може бути реалізована в первапораційному мембранному реакторі (рис 1). Термін «первапорація» від англійського «pervaporation» (permeation + evaporation) був вперше введений Кобером в 1917 р. Первапорацією називають процес випарювання через мембрану. На цьому процесі заснований мембранний спосіб розділення рідин, суть якого полягає в тому, що рідка суміш приводиться в контакт з одним боком мембрани, а пермеат – продукт, збагачений цільовим компонентом суміші, що пройшов крізь мембрану, видаляється у вигляді пари з іншого боку мембрани.

Використання первапораційного мембранного біореактора відкриває перспективний шлях одержання паливних спиртів. За цим варіантом ферментер і мембранний модуль об’єднують в єдиний контур, і ферментативна суміш безперервно прокачується через мембранний модуль. Обіднена  ферментаційна суміш повертається в ферментер, а пермеат, збагачений цільовими компонентами, постійно відводиться з системи. Мікроорганізми і неконвертований субстрат не проходять через мембрану і повертаються в ферментер. Безперервне первапораційне вилучення етанолу через мембрану дозволяє знижувати концентрацію етанолу у ферментаційній суміші і пригнічує ефект інгібірування. В результаті зростає швидкість споживання субстрату і підвищується ефективність реактора. В таких реакторах використання субстрату може бути втричі ефективнішим, ніж в процесах без постійного вилучення етанолу. Крім того, пермеат, що пройшов через мембрану, суттєво збагачений  етанолом. Це значно полегшує подальше концентрування спирту. Для реалізації такого процесу необхідні органофільні мембрани з підвищеною спорідненістю до органічних речовин. Найбільш перспективними для цих цілей на сьогодні представляються полідиметилсілоксан и політриметилсилилпропін [8, 10, 11].

Рис. 1. Схема первапораційного мембранного біореактора [8]:

1 – ферментер; 2 – мембранний модуль; 3 - насос

Згідно з вимогами, що висуваються до паливного етанолу ASTM D 4806-98 «Денатурований паливний етанол, призначений для використання в двигунах з іскровим запалюванням» (таблиця 2), необхідне глибоке зневоднення спирту — одержання «абсолютного» алкоголю.

- Таблиця 2.

- Вимоги до паливного денатурованого етанолу [1]

|  | - Показник | - Норма |
| --- | --- | --- |
|  | Вміст етанолу, % об. | Не менше 92,1 |
|  | Вміст метанолу, % об. | Не більше 0,5 (5000 рpm) |
|  | Вміст води, % об. | Не більше 0,1 (10000 рpm) |
|  | Сухий залишок, мг/100 мл | Не більше 5 (50 рpm) |
|  | Хлорид-іони, мг/л | Не більше 40 (40 рpm) |
|  | Мідь, мг/кг | Не більше 0,1 (0,1 рpm) |
|  | Кислоти в перерахунку на оцтову, % мас. | Не більше 0,5 (5000 рpm) |
|  | Зовнішній вигляд | Прозорий і світлий |
|  | Денатуруючі засоби, % об. | 1,96 – 4,76 |

Спирт не можна повністю відокремити від води простою перегонкою тому, що він утворює з водою нероздільно киплячу суміш (азеотропна суміш). Її склад: 95,6% спирту і 4,4% вод, а темп. кіп. 78,15 °С (при 760 мм рт. ст.), тоді як абсолютний спирт кипить при 78,37 °С, а вода - при 100 °С.

Відомі лабораторні методи абсолютизації етанолу з застосуванням металевого натрію або кальцію дуже складні, пов'язані з великими втратами спирту, не завжди дають потрібний ступінь осушки і є пожежевибухонебезпечними.

Для видалення води з такої суміші не можна застосовувати висушування хлористим кальцієм, оскільки він утворює із спиртом сполуку СаС13-3С2С5, що розчиняється в спирті. Майже безводий спирт можна отримати, витримуючи тривалий час ректифікат з порошком безводної сірчанокислої міді, отриманим прожарюванням мідного купоросу. Ця сіль витягує майже всю воду із спирту, і сама в спирті не розчиняється. Кращого обезводнення можна досягти, якщо декілька годин кип'ятити спирт з великою кількістю добре прожареного вапна і потім провести відгін, захищаючи дистилят від зіткнення з вологим повітрям.

Абсолютизація водних розчинів етилового спирту (95-96 %) за допомогою синтетичних цеолітів NаА малоефективна тому, що молекули етанолу, близькі за розмірами з молекулами води, проникають усередину пор і адсорбуються разом з водою. І лише в дуже вузьких межах до настання рівноважного стану адсорбція води йде швидше адсорбції спирту. Тому в рідкому вигляді етанол не можна  абсолютизувати за допомогою цеолітів.

Багато більш ефективною є абсолютизація спирту на цеолітах у пароподібному стані з наступною конденсацією парів спирту, звільнених від води. При температурі 85-900С, що постійно підтримується в колонці з цеолітом, забезпечується адсорбція тільки однієї води. Продуктивність колонки залежить від кількості завантаженого цеоліту і розраховується по його вологості, що приблизно дорівнює 10% мас. Використаний цеоліт легко регенерується: прожарюванням при температурі 400 – 4500С 3 години з наступним продуванням сухим газом (повітрям або азотом) або вакуумується.

Сьогодні широко ведуться роботи по здійсненню глибокого осушення спиртів із застосуванням гідрофільних цеолітних мембран [12, 13]. Процес заснований на селективному пропусканні через мембрану молекул води, що мають високу спорідненість до цеоліту. Цеолітна мембрана наноситься на пористий керамічний або металічний носій, що має форму трубки (рис.2). Спиртово-водна суміш знаходиться із зовні трубки. Процес інтенсифікується за рахунок вакууму, що створюється в середині трубки. Таким чином вода видаляється, а суміш збагачується спиртом. Абсолютизований спирт дуже гігроскопічний і потребує ретельної герметизації ємностей при його зберіганні.

Рис. 2. Схема осушування спирту з використанням цеолітних мембран

Виходячи з того, що було викладено, можна зробити висновок, що незважаючи на високу вартість, етанол є найбільш перспективною октанопідвищюючою добавкою. Низька токсичність, зменшення тиску на довкілля при спалюванні палива, що містить етанол, можливість його виробництва з поновлюваних джерел сировини дозволяють прогнозувати біоєтанолу велике майбутнє. А застосування нових технологій, що підвищують ефективність процесу зробить біоетанол конкурентноспроможним на паливному ринку.

Україна має великий потенціал біомаси, доступний для енергетичного використання, який в більшості є відходами сільського господарства (солома, качани кукурудзи, лузга соняшника). Накопичена також велика кількість твердих побутових відходів, які, в основному, складаються з лігноцелюлози. Сировиною для виробництва паливного спирту може бути також меляса, обсяги якої в Україні становлять близько 2 млн. т/рік, зернові культури, картопля, фрукти, спеціальні технічні культури. Однак для широкого впровадження біопалива безумовно необхідна державна підтримка. Сьогодні, нажаль, в Україні приділяється недостатньо уваги розвитку альтернативної енергетики. Так в березні 2006 року Кабінетом Міністрів України було прийнято стратегію України до 2030 року, в якій передбачається фінансування ядерної енергетики у розмірі 230 млрд гривень, тоді як на відновлювані і позабалансові джерела енергії виділяється лише 7 млрд гривень.

З точки зору спеціалістів [14] державна програма підтримки повинна включати:

- розробку національних стандартів на моторні палива, що містять етанол;

- інвентаризацію потужностей по виробництву технічного етанолу із сировини всіх видів;

- техніко-економічну оцінку виробництва паливного етанолу;

- техніко-економічне обґрунтування напрямків податкової політики в частині виробництва паливного етанолу і бензинових палив, що містять етанол.

Реалізація такої програми дозволить покращити екологічну ситуацію, задіяти потужності по виробництву етанолу, що сьогодні простоюють на Україні, та створити додаткові напрямки для інвестицій.

- Література

- Емельянов В.Е., Крылов Н.Ф. Альтернативные экологически чисте виды топлив для автомобилей: Свойства, разновидности, применение. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 128 с.

- Онойченко С.Н. Применение оксигенатов при производстве перспективных автомобильных бензинов. М., Техника, 2003, 64 с.

- Рассказчикова Т.В., Капустин В.М., Карпов С.А. Етанол как высокооктановая добавка к автомобильным бензинам//Химия и технология топлив и масел, 2004.–  №4.– С.3 – 7.

- Данилов А.М., Каминский Є.Ф., Хавкин В.А. Альтернативные топлива: достоинства и недостатки. Проблемы применения// Российский химический журнал, 2003.–  т. XLVII, № 6.– С.4 – 11.

- Данилов А.М. Присадки и добавки. Улучшение экологических характеристик нефтяных топлив. М., Химия, 1996, 232 с.

- Третьяков В.Ф., Бурдейная Т.Н. Моторные топлива из ненефтяного сырья// Российский химический журнал, 2003.–  т. XLVII, № 6.– С.48 – 52.

- Переработка нефти и нефтехимия. Экспресс-информация ЦНИИТНЭНефтехим, 2001.–  №3.– С. 3 – 5.

- Волков В.В., Фадеев А.Г., Хотимский В.С., Бузин О.И., Цодиков М.В., ЯндиеваФ.А., Моисеев И.И. Экологически чистое томливо из биомассы// Российский химический журнал, 2003.–  т. XLVII, № 6.– С. 71– 82.

- WWW.npk-ecology.ru/technology

- Marousek Vladimir, Holub Pavel, Bleha Miroslav, Schauer Jan. Preparation and properties of membranes on the basis of crosslinked polysiloxanes // Polym. Networks'98: 14th Polym. Networks Group Int. Conf., Trondheim, June 28 – July 3, 1998: Program and Abstr. Trondheim, 1998, p. 9.

- Kokugan Takao, Kaseno, Yoshimoto Emi, Kikukawa Hiroyasu. A consideration of pervaporation by porous hydrophobic membranes for dilute ethanol solution // J. Chem. Eng. Jap. 1998. V. 31, No. 1, p. 153.

- Jürgen Caro, Manfred Noack, Peter Kölsch. Zeolite Membranes: From the Laboratory Scale to Technical Applications//Adsorption   Volume 11, Numbers 3-4 / July, 2005

- Tomohiro Kyotani, Takehito Mizuno, Yumiko Katakura, Sonoko Kakui, Naoto Shimotsuma, Junji Saito, Takashi Nakane Characterization of tubular zeolite NaA membranes prepared from clear solutions by FTIR-ATR, GIXRD and FIB-TEM-SEM//Journal of Membrane Science, 2007. – Vol. 296/1-2, Р.162-170.

- Дофман Е.А. –  в кн..: Сборник трудов научно-практической конференции «Новые топлива с присадками». Санкт-Питербург, 14 – 15 сентября 2002 г. С.-Пб., с. 49-52.