МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ПОРОШКОВІ ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ

Лабораторний практикум

для студентів спеціальності 8/7.091605 „Хімічна технологія високомолекулярних сполук“

Київ 2009

УДК 678.061(076.5)

ББК Л74я7

П 598

Автори: О.І.Косенко, С.В.Іванов, А.Д.Кустовська, О.М.Заславський

Рецензенти:

О.Ю.Колендо – д-р хім. наук, проф., зав. кафедри хімії високомолекулярних сполук Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;

В.Г.Ільїн – д-р хім. наук, проф., зав. відділу пористих речовин і матеріалів Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України;

Ф.Г.Фабуляк – д-р хім. наук, проф. кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету

(протокол №____ від __________ 2009р.)

П598 Порошкові лакофарбові матеріали: Лабораторний практикум. Автори: О.І.Косенко, С.В.Іванов, А.Д.Кустовська, О.М.Заславський – К.:НАУ, 2009. – 36с.

Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які повністю охоплюють тематику курсу „Порошкові лакофарбові матеріали”. Практикум дає можливість студентам опанувати теоретичний матеріал та підготуватися до експериментальних досліджень.

В процесі виконання лабораторних робіт студенти здобудуть навички досліджень, які стануть їм у нагоді при подальшій роботі за фахом на виробництві, в науково-дослідних і контрольних лабораторіях.

Призначений для студентів спеціальності 8/7.091605 „Хімічна технологія високомолекулярних сполук“.

# ЗМІСТ

| Вступ | 3 |
| --- | --- |
| Техніка безпеки та правила роботи в хімічній лабораторії | 4 |
| Модуль 1. Порошкові лакофарбові матеріали: види, склад, властивості.................................................................... | 6 |
| Лабораторна робота 1. Визначення хімічного складу порошкових композицій.................................................. | 6 |
| Лабораторна робота 2. Визначення здатності по-рошкових фарб до розтікання...…………….............. | 10 |
| Лабораторна робота 3. Визначення температури та тривалості плівкоутворення.........………….................. | 14 |
| Модуль 2. Фізико-хімічні основи отримання порошкових лакофарбових матеріалів і покриттів.……………………... | 18 |
| Лабораторна робота 4. Визначення насипної густи-ни, істинної густини та густини утрушування порош-кових композицій …………………............................... | 18 |
| Лабораторна робота 5. Визначення сипучості по-рошкових фарб.............................…………………… | 21 |
| Лабораторна робота 6. Визначення дисперсного складу та питомої поверхні порошкових фарб.............. | 25 |
| Лабораторна робота 7. Визначення фізико-механіч-них та захисних властивостей покриттів................. | 29 |
| Список літератури………………………………………...… | 34 |

Навчально-методичне видання

ПОРОШКОВІ ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ

Лабораторний практикум для студентів

спеціальності 8/7.091605 „Хімічна технологія високомолекулярних сполук“

Автори:   КОСЕНКО Олена Іванівна

ІВАНОВ Сергій Віталійович

КУСТОВСЬКА Антоніна Дмитрівна

ЗАСЛАВСЬКИЙ Олександр Маркович

Редактор Н.М.Угляренко

Коректор О.О.Лукашевич

Технічний редактор А.І.Лаврінович

Підп. до друку ______ Формат 60х84/16. Папір офс.

Офс. друк. Ум. друк.арк ____. Обл.-вид.арк._____.

Тираж 100 пр. Замовлення №_____.Вид. №______.

Видавництво НАУ

03058. Київ-58, проспект Космонавта Комарова, 1.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК

№ 977 від 05.07.2002.